|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **沥青出厂合格证** | 编 号 | 170425-21 |
| 工程名称 |  |
| 供货厂家 | 北京路迈恒通公路养护工程有限公司 | 使用单位 |  |
| 产品规格 |  S12集料 | 工程部位 |  |
| 代表数量 |  | 出厂日期 |  |
| 检测项目 | 单位 | 实测结果 | 标准 |
| 1﹑ | 表观相对密度 | t/m³ | 2.6 | ≧2.45 |
| 2﹑ | 含泥量 | 小于0.075mm | 3.5 | ≦5 |
| 3﹑ | 压碎值 | ％ | 26 | ≦28 |
| 4﹑ |  |  |  |  |
| 5﹑ |  |  |  |  |
| 6﹑ | 筛分析 |
| 6﹑1 | 13.2mm | ％ | 100 | 100 |
| 6﹑2 | 9.5 mm | ％ | 92.4 | 90-100 |
| 6﹑3 | 4.75mm | ％ | 11.6 | 0-15 |
| 6﹑4 | 2.36mm | ％ | 0.3 | 0-5 |
| 结论： 检测结果符合JTGF40«公路沥青路面施工技术规范»中的各项性能指标要求。 |
| 技术负责人 | 填表人 | 填报日期 | 供货单位（盖章） |
|  |  |  |