|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **沥青出厂合格证** | | | | 编 号 | | 170425-21 | |
| 工程名称 | |  | | | | | |
| 供货厂家 | | 北京路迈恒通公路养护工程有限公司 | | 使用单位 |  | | |
| 产品规格 | | S12集料 | | 工程部位 |  | | |
| 代表数量 | |  | | 出厂日期 |  | | |
| 检测项目 | | | 单位 | 实测结果 | | | 标准 |
| 1﹑ | 表观相对密度 | | t/m³ | 2.6 | | | ≧2.45 |
| 2﹑ | 含泥量 | | 小于0.075mm | 3.5 | | | ≦5 |
| 3﹑ | 压碎值 | | ％ | 26 | | | ≦28 |
| 4﹑ |  | |  |  | | |  |
| 5﹑ |  | |  |  | | |  |
| 6﹑ | 筛分析 | | | | | | |
| 6﹑1 | 13.2mm | | ％ | 100 | | | 100 |
| 6﹑2 | 9.5 mm | | ％ | 92.4 | | | 90-100 |
| 6﹑3 | 4.75mm | | ％ | 11.6 | | | 0-15 |
| 6﹑4 | 2.36mm | | ％ | 0.3 | | | 0-5 |
| 结论：  检测结果符合JTGF40«公路沥青路面施工技术规范»中的各项性能指标要求。 | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | 填表人 | 填报日期 | | | 供货单位  （盖章） |
|  | | |  |  | | |