|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乳化沥青出厂合格证** | | | | 编 号 | | 170425-2 | |
| 工程名称 | |  | | | | | |
| 供货厂家 | | 北京路迈恒通公路养护工程有限公司 | | 使用单位 |  | | |
| 产品规格 | | 乳化沥青透层(PC-2) | | 工程部位 |  | | |
| 代表数量 | |  | | 出厂日期 |  | | |
| 检测项目 | | | 单位 | 实测结果 | | | 标准 |
| 1﹑ | 破乳速度 | | / | 慢裂 | | | 慢裂 |
| 2﹑ | 粒子电荷 | | + | + | | | 阳离子（+） |
| 3﹑ | 蒸发残留物含量 | | ％ | 51 | | | 50％ |
| 4﹑ | 沥青标准粘度 | | s | 10 | | | 8-20 |
| 5﹑ | 筛上剩余量（1.18mm） | | ％ | 0.08 | | | 不大于0.1 |
| 6﹑ | 贮存稳定性（1天） | | ％ | 1 | | | 不大于1 |
| 7﹑ | 蒸发残留物性质 | | | | | | |
| 7﹑1 | 针入度(100g,25℃,5s) | | dmm | 72 | | | 50-300 |
| 7﹑2 | 溶解度 | | ％ | 99.5 | | | 不小于97.5 |
| 7﹑3 | 延度（15℃） | | cm | 65 | | | 不小于40 |
| 结论：  检测结果符合JTGF40«公路沥青路面施工技术规范»中的各项性能指标要求。 | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | 填表人 | 填报日期 | | | 供货单位  （盖章） |
|  | | |  |  | | |