|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **沥青出厂合格证** | 编 号 | 170425-11 |
| 工程名称 |  |
| 供货厂家 | 北京路迈恒通公路养护工程有限公司 | 使用单位 |  |
| 产品规格 |  70#A石油道路沥青 | 工程部位 |  |
| 代表数量 |  | 出厂日期 |  |
| 检测项目 | 单位 | 实测结果 | 标准 |
| 1﹑ | 针入度(100g,25℃,5s) | 0.1mm | 65.2 | 60-80 |
| 2﹑ | 软化点T(R＆B) | ℃ | 53 | ≧45 |
| 3﹑ | 60℃动力粘度 | Pa-s | 180 | ≧160 |
| 4﹑ | 蜡含量(蒸馏法） | ％ | 1.8 | ≦2.2 |
| 5﹑ | 闪点 | ℃ | 265 | ≧260 |
| 6﹑ |  |  |  |  |
| 7﹑ | 蒸发残留物性质 |
| 7﹑1 | 残留延度（10℃） | cm | 26 | ≧6 |
| 7﹑2 | 溶解度 | ％ | 99.9 | 不小于99.5 |
| 7﹑3 | 残留针入度比度（25℃） | ％ | 65.2 | ≧61 |
| 结论： 检测结果符合JTGF40«公路沥青路面施工技术规范»中的各项性能指标要求。 |
| 技术负责人 | 填表人 | 填报日期 | 供货单位（盖章） |
|  |  |  |