|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **沥青出厂合格证** | | | | 编 号 | | 170425-11 | |
| 工程名称 | |  | | | | | |
| 供货厂家 | | 北京路迈恒通公路养护工程有限公司 | | 使用单位 |  | | |
| 产品规格 | | 70#A石油道路沥青 | | 工程部位 |  | | |
| 代表数量 | |  | | 出厂日期 |  | | |
| 检测项目 | | | 单位 | 实测结果 | | | 标准 |
| 1﹑ | 针入度(100g,25℃,5s) | | 0.1mm | 65.2 | | | 60-80 |
| 2﹑ | 软化点T(R＆B) | | ℃ | 53 | | | ≧45 |
| 3﹑ | 60℃动力粘度 | | Pa-s | 180 | | | ≧160 |
| 4﹑ | 蜡含量(蒸馏法） | | ％ | 1.8 | | | ≦2.2 |
| 5﹑ | 闪点 | | ℃ | 265 | | | ≧260 |
| 6﹑ |  | |  |  | | |  |
| 7﹑ | 蒸发残留物性质 | | | | | | |
| 7﹑1 | 残留延度（10℃） | | cm | 26 | | | ≧6 |
| 7﹑2 | 溶解度 | | ％ | 99.9 | | | 不小于99.5 |
| 7﹑3 | 残留针入度比度（25℃） | | ％ | 65.2 | | | ≧61 |
| 结论：  检测结果符合JTGF40«公路沥青路面施工技术规范»中的各项性能指标要求。 | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | 填表人 | 填报日期 | | | 供货单位  （盖章） |
|  | | |  |  | | |