冬季施工注意事项

一、冬季能不能施工

对于防水来说，只要施工温度不低于5℃，并采取一定的保温措施，施工是没有问题的。只要在运输和保存中不发生冻坏，品质不会受到影响。

二、产品的保存

冬季，产品的保存尤为重要，其中干粉类产品尤其容易吸潮，防水产品中乳液部分在低温下容易结冰冻坏，所以要保证产品安全过冬，关键要做到以下几点：

1、将产品置于温暖干燥处，库房不得有积水、渗漏，如有条件，最好能做个防潮处理；

2、特别寒冷的区域如库房地下室等区域，可以适当进行供暖保温，其他地区也可以采用海绵，毛毯等物对产品进行覆盖或隔离保温。

三、基层处理

冬季防水涂料施工时，基层应处理平整、坚实、干净、无油迹、无明水，无脱落物及其它松动物，阴阳角宜为圆弧形。油污须清除干净，低凹破损处修平。

四、冬季防水施工要薄刷

防水基面除了必要的除尘、修补外，必须仔细检查是否有结构上的缺陷，基面的蜂窝、孔洞、裂缝及上下水管周边等先用泥邦堵漏王调和的浆料填堵并抹平，尖锐的边缘及凸起物应铲除。对疏松多孔的基面应用防水涂料抹平，刮涂平整。阴阳角等节点处做成圆弧角。

施工方法：先按照从上到下、从左到右的顺序进行局部涂刷。要确保涂层厚度与施工推荐用量，冬季施工要薄刷，目的为了防止涂料层过厚，水分干燥不均匀导致涂料层开裂。另外，浆料太稀或搅拌不匀，容易起粉或起壳。

五、防水涂刷时相应的减少湿水量

基面过于干燥或者蒸发量强盛时，涂刷防水涂料时需要适当湿水，但冬季气温过低，很多基面蒸发量并不大，因此湿水量与夏季相比会有所不同。

六、使用堵漏王，调整加水量及水温

由于冬季里堵漏产品凝结时间比夏季稍慢，因此可适当减少拌和水量，以保证施工的合理进行。可使用温水来拌和材料，可显著的加快凝结时间，提高初期强度。堵漏王这类产品属于凝结快、强度高的干粉产品，本身受施工环境气温、拌和水温的影响巨大，因此冬季施工时需要尤为注意。

七、什么时候施工比较适宜

在连续48小时内环境温度低于5℃时不宜施工，确实因工期需要必须施工时，可将施工时间安排在晴天好天气10:00-15:00之间，并采用温水(或热水)拌料、快速施工。施工后48小时内，仍应避免霜冻，避免施工后成膜期间温度过低导致成膜不良，发生龟裂。