常用防水材料分类

防水材料分类，其目的就是按同类材料的共性，共同的性能特点进行分类，以便于制定相关的材料标准、工艺标准，便于设计，施工采用，便于研究，改进和发展。分类的方法很多，从不同角度和要求，有不同的归类，可按防水材料的材性、形态、类别、品名和组成原材料性能划分。

一、按材性划分

如下表1所示，防水材料可按材性分为三大类，刚性防水材料、柔性防水材料和粉状防水材料（糊状）。刚性系列防水材料，强度高，性脆，抗裂性较差，耐高、低温性极佳，耐穿刺性，耐久性好，大部分由无机材料组成，如防水混凝土、防水砂浆、粘土瓦等；柔性系列防水材料，具弹塑性，延伸率大，有一定强度（弹性模量），抗裂性好，耐高、低温性能有一定限度，在自然条件下耐久性能下降较快，耐穿刺性差，需要做一定的保护层；粉状防水材料，通过粉体的憎水性实现防水。

| 表1 防水材料按材性分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 特 点 | 举 例 |
| 1 | 刚性防水材料 | 强度高、延伸率低、性脆、质重、耐高低温、耐穿刺、耐久性好，改性后材料具有韧性 | 防水混凝土、防水砂浆、瓦、聚合物防水砂浆 |
| 2 | 柔性防水材料 | 弹性、塑性、延伸率大，抗裂性好，质轻，延展性好，耐高低温有一定限度，耐穿刺性差 | 各种卷材、涂料、密封胶、金属板材 |
| 3 | 粉状材料 | 粉状，需借助其它材料复合成防水材料 | 膨润土毯，膨润土颗粒 |

二、按形态划分

如下表2所示，可分为防水卷材，防水涂膜，密封材料，防水混凝土，防水砂浆，金属板，瓦片，憎水剂，防水粉。不同的形态，对防水主体的适应性是不同的；卷材、涂膜，密封材料柔软，应依附于坚硬的基面上；金属板既是结构层又是防水层，而防水混凝土、防水砂浆、瓦片刚性大，坚硬；憎水剂、渗透剂则是使混凝土或砂浆这些多孔（毛细孔）材料具有憎水性能，是附属于坚硬的刚性材料上。粉状松散材料遇水溶胀止水或具有憎水止水。

| 表2 防水材料按形态分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 形 式 | 特 点 | 举 例 |
| 1 | 防水卷材 | 经压延、涂布成卷的材料 | 合成高分子卷材，聚合物改性沥青卷材 |
| 2 | 防水涂膜 | 液态涂布后成膜材料 | 合成高分子涂料，改性沥青涂料 |
| 3 | 密封防水材料 | 膏状或条状密封材料 | 高分子密封胶 |
| 4 | 防水混凝土 | 水泥、砂、石、搅拌浇筑成型硬化 | 防水混凝土 |
| 5 | 防水砂浆 | 水泥、砂、外加剂搅拌刮涂抹压硬化 | 防水砂浆、干粉砂浆、聚合物砂浆 |
| 6 | 金属板 | 钢板、合金、压型板 | 压型金属板 |
| 7 | 瓦片 | 粘土、水泥、有机物等烧制、压制 | 筒瓦、小青瓦、琉璃瓦、平瓦、油毡瓦 |
| 8 | 憎水剂 | 憎水性液体、喷涂在孔壁成膜具有斥水性能 | 有机硅液 |
| 9 | 粉状防水材料 | 粉状糊状阻水，粉具憎水性阻水 | 膨润土、膨润土颗粒 |

三、按化学结构属性划分

如下表3所示，防水材料可按它本身的物理、化学性能及组成特点来划分，由于它们物性、成分的不同，所表现出来的防水性能和工艺就有所区别，如反应型涂料和挥发型涂料，由于结膜的机理不同，它的应用环境就不同。

| 表3 防水材料按属性分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 | 特 性 | 举 例 |
| 1 | 橡胶型材料 | 具橡胶弹性 | 三元乙丙橡胶卷材，聚氨酯涂料 |
| 2 | 树脂类材料 | 具塑性变形特征 | PVC卷材、丙烯酸涂料、JS涂料 |
| 3 | 反应型涂料 | 双组分反应结膜 | 聚氨酯涂料、FJS涂料 |
| 4 | 挥发型涂料 | 水、溶剂挥发结膜 | 丙烯酸涂料、SBS改性沥青涂料 |
| 5 | 改性型材料 | 不同材性材料互相改性 | SBS改性沥青卷材、SBS改性热熔涂料、JS涂料、FJS涂料 |
| 6 | 热熔型涂料 | 加热熔化，降温结膜 | SBS改性热熔涂料 |

四、按材料品种划分

同一材料的品种，体现材料的共同性能指标。过去常按品种划分防水体系，就是由此而来的。虽然为同一品种材料，但性能指标高低，耐久年限长短差别也很大的，它是以材料的同一材料性能同一形态分为一个品种的分类方法。是目前规范中所划分的一种方法。相同品种的材料，具有很大的共性，其特点也相似，但具体性能指标会有较大差别的，其分类如表4。

| 表4 按材料的品种分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 种 | 特 性 | 举 例 |
| 1 | 合成高分子卷材 | 高分子材料压延成卷 | 三元乙丙卷材，氯化聚乙烯卷材、PVC卷材 |
| 2 | 聚合物改性沥青卷材 | 聚合物改性沥青浸渍滚压成卷 | SBS改性沥青卷材 |
| 3 | 沥青基卷材 | 胎体浸渍沥青成卷为油毡 | 纸胎油毡 |
| 4 | 合成高分子涂料 | 合成高分子材料或乳液组合成液料涂布成膜 | 聚氨酯涂料、丙烯酸涂料 |
| 5 | 聚合物改性沥青涂料 | 聚合物改性沥青成为涂料涂布成膜 | 氯丁胶改性沥青涂料、SBS改性沥青热熔涂料、PVC焦油沥青涂料（已淘汰） |
| 6 | 沥青基涂料 | 沥青涂料组成涂布成膜 | 石灰抹压乳化沥青（已淘汰） |
| 7 | 合成高分子密封涂料 | 高粘结性弹性 | 聚氨酯密封胶、聚硫密封胶 |
| 8 | 聚合物改性沥青密封涂料 |  | SBS改性沥青密封胶、丁胶改性沥青密封胶 |
| 9 | 防水混凝土 | 强度高、脆性 | 各种防水混凝土 |
| 10 | 聚合物水泥涂料 | 有机与无机材料组合 | JS、FJS |
| 11 | 聚合物水泥砂浆 | 砂浆中加入各种聚合物胶 | 干粉防水砂浆、聚合物防水砂浆 |
| 12 | 渗透性材料 | 渗透砂浆、混凝土毛细孔、堵塞毛细孔 | 塞柏斯、渗透微晶 |
| 13 | 憎水剂 | 使毛细孔或物质表面产生憎水现象 | 有机硅憎水剂 |
| 14 | 金属板 | 金属板既是结构层又是防水层 | 铝合金压型板、钢压型板、钛金属板 |
| 15 | 瓦 | 水泥、粘土制成片状 | 水泥平瓦、小青瓦、简瓦、膨润土毯 |
| 16 | 粉毯 | 毯包裹粉制成 | 膨润土毯 |

五、按材料品名划分

材料有学名，别名、代号、商品名等。但我国的防水材料均应以学名来命名，有些由于舶来品，国外引进来时就命名的商品名，大家熟悉后便习惯了这种名字，所以许多材料还是商品名加学名并用，如表5。

| 表5 按材料品名分类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 举 例 |
| 1 | 三元乙丙橡胶卷材 | 硫化型三元乙丙橡胶卷材，非硫化型三元乙丙橡胶卷材 |
| 2 | 氯化聚乙烯卷材 | 氯化聚乙烯橡胶共混卷材，氯化聚乙烯卷材， LYX-603卷材（增强型氯化聚乙烯卷材） |
| 3 | PVC卷材 | 聚氯乙烯卷材，红泥PVC卷材 |
| 4 | 聚乙烯卷材 | 聚乙烯土工膜，聚乙烯双面丙纶卷材 |
| 5 | 弹性体改性沥青卷材 | SBS改性沥青卷材 |
| 6 | 塑性体改性沥青卷材 | APP改性沥青卷材，APAO改性沥青卷材 |
| 7 | 自粘卷材 | SBS改性沥青自粘卷材，丁基胶改性沥青自粘卷材 |
| 8 | 聚氨酯涂料 | 水固化聚氨酯，单组分湿固化聚氨酯，双组分彩色聚氨酯，851涂料 |
| 9 | 丙烯酸涂料 | 丙烯酸酯涂料 |
| 10 | 聚合物水泥涂料 | JS涂料、FJS涂料 |
| 11 | 聚合物防水砂浆 | 干粉砂浆、聚合物砂浆 |
| 12 | 防水混凝土 | 减水剂防水混凝土，减缩剂防水混凝土，膨胀剂防水混凝土 |
| 13 | 琉璃瓦 | 彩色琉璃瓦 |
| 14 | 筒瓦 | 筒瓦，小平瓦 |
| 15 | 聚氨酯密封胶 | 聚氨酯密封胶 |
| 16 | 聚硫密封胶 | 聚硫密封胶 |